ZONE 1

Re-use 2

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 3.86 | 0.03855 | 35.01 | 1.66 | C Vit | Yes |  |
| O | K series | 1.00 | 0.00338 | 2.42 | 1.03 | SiO2 | Yes |  |
| Al | K series | 0.15 | 0.00106 | 0.34 | 0.15 | Al2O3 | Yes |  |
| Si | K series | 0.08 | 0.00067 | 0.16 | 0.12 | SiO2 | Yes |  |
| Ca | K series | 0.06 | 0.00052 | 0.07 | 0.10 | Wollastonite | Yes |  |
| Ti | K series | 0.52 | 0.00517 | 0.68 | 0.15 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 10.38 | 0.10376 | 13.33 | 0.49 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.34 | 0.00339 | 0.44 | 0.24 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 9.33 | 0.09331 | 12.07 | 0.49 | Fe | Yes |  |
| Ni | K series | 25.55 | 0.25555 | 35.49 | 1.09 | Ni | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 5

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 4.23 | 0.04234 | 38.94 | 2.15 | C Vit | Yes |  |
| Al | K series | 0.08 | 0.00059 | 0.19 | 0.22 | Al2O3 | Yes |  |
| Si | K series | 0.11 | 0.00090 | 0.22 | 0.18 | SiO2 | Yes |  |
| Ca | K series | 0.04 | 0.00036 | 0.05 | 0.14 | Wollastonite | Yes |  |
| Cr | K series | 9.69 | 0.09690 | 12.86 | 0.65 | Cr | Yes |  |
| Fe | K series | 9.57 | 0.09567 | 12.82 | 0.70 | Fe | Yes |  |
| Ni | K series | 24.20 | 0.24199 | 34.92 | 1.42 | Ni | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 7

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | K series | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | BN | Yes |  |
| C | K series | 4.57 | 0.04568 | 34.54 | 3.09 | C Vit | Yes |  |
| Si | K series | 0.11 | 0.00085 | 0.15 | 0.12 | SiO2 | Yes |  |
| Cl | K series | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | NaCl | Yes |  |
| Ti | K series | 0.68 | 0.00679 | 0.71 | 0.14 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 13.52 | 0.13521 | 13.66 | 0.73 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.05 | 0.00050 | 0.05 | 0.22 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 11.42 | 0.11418 | 11.56 | 0.65 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.33 | 0.00329 | 0.36 | 0.27 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 32.24 | 0.32237 | 34.78 | 1.74 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.39 | 0.00388 | 0.44 | 0.35 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 1.05 | 0.01046 | 1.42 | 0.80 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.63 | 0.01626 | 2.32 | 0.64 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

ZONE 2

Re-use 2

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 3.49 | 0.03487 | 33.87 | 2.00 | C Vit | Yes |  |
| Mg | K series | 0.04 | 0.00026 | 0.13 | 0.24 | MgO | Yes |  |
| Al | K series | 0.18 | 0.00127 | 0.43 | 0.19 | Al2O3 | Yes |  |
| Ca | K series | 0.07 | 0.00066 | 0.09 | 0.13 | Wollastonite | Yes |  |
| Ti | K series | 0.47 | 0.00466 | 0.64 | 0.18 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 10.64 | 0.10641 | 14.08 | 0.60 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.38 | 0.00381 | 0.51 | 0.31 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 9.34 | 0.09342 | 12.43 | 0.60 | Fe | Yes |  |
| Ni | K series | 26.43 | 0.26432 | 37.83 | 1.31 | Ni | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 7

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 6.22 | 0.06217 | 39.85 | 1.72 | C Vit | Yes |  |
| Si | K series | 0.06 | 0.00047 | 0.08 | 0.09 | SiO2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.66 | 0.00661 | 0.63 | 0.12 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 13.82 | 0.13823 | 12.74 | 0.46 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.02 | 0.00017 | 0.02 | 0.19 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 11.80 | 0.11803 | 10.92 | 0.44 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.16 | 0.00165 | 0.17 | 0.22 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 31.99 | 0.31988 | 31.48 | 1.02 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.56 | 0.00564 | 0.58 | 0.31 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 1.46 | 0.01459 | 1.76 | 0.70 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.39 | 0.01390 | 1.77 | 0.56 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

ZONE 3

Re-use 2

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 2.43 | 0.02430 | 26.41 | 1.90 | C Vit | Yes |  |
| O | K series | 2.12 | 0.00714 | 4.92 | 0.91 | SiO2 | Yes |  |
| Mg | K series | 0.11 | 0.00074 | 0.38 | 0.23 | MgO | Yes |  |
| Al | K series | 0.37 | 0.00266 | 0.97 | 0.22 | Al2O3 | Yes |  |
| Si | K series | 0.05 | 0.00041 | 0.11 | 0.16 | SiO2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.63 | 0.00626 | 0.90 | 0.17 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 10.64 | 0.10636 | 14.84 | 0.57 | Cr | Yes |  |
| Fe | K series | 9.40 | 0.09404 | 13.22 | 0.58 | Fe | Yes |  |
| Ni | K series | 25.37 | 0.25374 | 38.26 | 1.21 | Ni | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 4

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 1.83 | 0.01832 | 18.66 | 4.75 | C Vit | Yes |  |
| Al | K series | 0.17 | 0.00126 | 0.39 | 0.32 | Al2O3 | Yes |  |
| Si | K series | 0.19 | 0.00149 | 0.33 | 0.25 | SiO2 | Yes |  |
| S | K series | 0.22 | 0.00194 | 0.32 | 0.93 | FeS2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.65 | 0.00645 | 0.75 | 0.28 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 14.85 | 0.14852 | 16.51 | 1.34 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.17 | 0.00170 | 0.19 | 0.47 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 13.07 | 0.13075 | 14.57 | 1.26 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.11 | 0.00111 | 0.14 | 0.52 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 36.54 | 0.36538 | 43.54 | 3.22 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.61 | 0.00613 | 0.76 | 0.65 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 0.35 | 0.00352 | 0.57 | 1.92 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.94 | 0.01943 | 3.27 | 3.23 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 7

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | K series | 166.44 | 0.66897 | 58.15 | 18.72 | BN | Yes |  |
| C | K series | 3.96 | 0.03960 | 26.16 | 11.92 | C Vit | Yes |  |
| Si | K series | 0.12 | 0.00095 | 0.03 | 0.02 | SiO2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.52 | 0.00524 | 0.14 | 0.07 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 12.33 | 0.12325 | 3.22 | 1.44 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.11 | 0.00114 | 0.03 | 0.06 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 11.27 | 0.11273 | 2.95 | 1.32 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 30.53 | 0.30529 | 8.43 | 3.76 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 2.11 | 0.02107 | 0.56 | 0.30 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.16 | 0.01163 | 0.34 | 0.20 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

ZONE 4

Re-use 2

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | K series | 1.32 | 0.01316 | 14.62 | 5.42 | C Vit | Yes |  |
| Al | K series | 0.34 | 0.00247 | 0.80 | 0.35 | Al2O3 | Yes |  |
| Si | K series | 0.04 | 0.00028 | 0.07 | 0.26 | SiO2 | Yes |  |
| P | K series | 0.13 | 0.00071 | 0.13 | 0.43 | GaP | Yes |  |
| S | K series | 0.07 | 0.00059 | 0.10 | 0.75 | FeS2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.52 | 0.00522 | 0.63 | 0.28 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 14.71 | 0.14705 | 16.82 | 1.38 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.25 | 0.00247 | 0.29 | 0.47 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 13.33 | 0.13328 | 15.29 | 1.33 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.69 | 0.00689 | 0.86 | 0.57 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 36.43 | 0.36428 | 44.55 | 3.36 | Ni | Yes |  |
| Nb | L series | 2.29 | 0.02290 | 3.85 | 1.92 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.14 | 0.01141 | 2.00 | 2.53 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 3

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | K series | 23.65 | 0.09506 | 38.36 | 184.30 | BN | Yes |  |
| C | K series | 1.65 | 0.01654 | 18.85 | 56.79 | C Vit | Yes |  |
| Al | K series | 0.41 | 0.00297 | 0.35 | 1.04 | Al2O3 | Yes |  |
| S | K series | 0.15 | 0.00132 | 0.10 | 0.44 | FeS2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.89 | 0.00891 | 0.54 | 1.63 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 15.57 | 0.15575 | 9.28 | 27.75 | Cr | Yes |  |
| Fe | K series | 13.14 | 0.13139 | 7.86 | 23.51 | Fe | Yes |  |
| Ni | K series | 35.97 | 0.35975 | 22.91 | 68.53 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.36 | 0.00359 | 0.24 | 0.80 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 0.74 | 0.00741 | 0.53 | 1.79 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.29 | 0.01290 | 0.99 | 3.14 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

Re-use 7

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | K series | 191.13 | 0.76822 | 54.61 | 20.30 | BN | Yes |  |
| C | K series | 6.00 | 0.06000 | 31.81 | 14.38 | C Vit | Yes |  |
| Si | K series | 0.14 | 0.00113 | 0.03 | 0.02 | SiO2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.35 | 0.00352 | 0.08 | 0.05 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 13.00 | 0.12997 | 2.93 | 1.31 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.09 | 0.00088 | 0.02 | 0.06 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 10.74 | 0.10742 | 2.42 | 1.08 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.13 | 0.00127 | 0.03 | 0.07 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 30.74 | 0.30736 | 7.31 | 3.27 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.56 | 0.00564 | 0.14 | 0.11 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 1.56 | 0.01563 | 0.36 | 0.23 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 1.05 | 0.01053 | 0.26 | 0.18 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

ZONE 5

Re-use 2

| Element | Line Type | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Label | Factory Standard | Standard Calibration Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | K series | 128.66 | 0.51713 | 63.53 | 34.12 | BN | Yes |  |
| C | K series | 1.73 | 0.01734 | 14.88 | 14.95 | C Vit | Yes |  |
| Si | K series | 0.21 | 0.00163 | 0.06 | 0.07 | SiO2 | Yes |  |
| Ti | K series | 0.80 | 0.00800 | 0.25 | 0.24 | Ti | Yes |  |
| Cr | K series | 14.28 | 0.14278 | 4.35 | 4.05 | Cr | Yes |  |
| Mn | K series | 0.23 | 0.00232 | 0.07 | 0.13 | Mn | Yes |  |
| Fe | K series | 13.80 | 0.13796 | 4.21 | 3.92 | Fe | Yes |  |
| Co | K series | 0.35 | 0.00346 | 0.12 | 0.17 | Co | Yes |  |
| Ni | K series | 35.56 | 0.35563 | 11.53 | 10.74 | Ni | Yes |  |
| Cu | K series | 0.64 | 0.00638 | 0.22 | 0.27 | Cu | Yes |  |
| Nb | L series | 0.17 | 0.00171 | 0.06 | 0.37 | Nb | Yes |  |
| Mo | L series | 2.07 | 0.02069 | 0.73 | 0.74 | Mo | Yes |  |
| Total: |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |